Инструкция по применению

пенообразователя ПБ-Люкс.

- Общие сведения о продукте.

  - Пенообразователь ПБ-Люкс используется в качестве порообразователя при производстве пенобетона. Товарный продукт должен соответствовать следующим требованиям и нормам:

| №№ п/п | ## Наименование показателя | ## Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | Однородная жидкость от светло-желтого до коричневого цвета. |
| 2. | Запах | Специфический, присущий про-дукту |
| 3. | Плотность при 20°С, г/см3 | 1,040 – 1,100 |
| 4. | Водородный показатель (рН) продукта | 8,0 – 10,5 |
| 5. | Кратность пены рабочего раствора с объемной долей продукта 4%, не менее | 7,0 |
| 6. | Устойчивость пены в технологической среде | ## Выдерживает испытания по ТУ 2481-004-59586231-2005 |

  - Пенообразователь ПБ-Люкс представляет собой водный раствор смеси анионоактивных ПАВ со стабилизирующими и функциональными добавками.

  - Пенообразователь ПБ-Люкс совместим с добавками, применяемыми в производстве пенобетона – ускорителями твердения органической и неорганической природы, пластификаторами, фиброволокном и т.д.

- Область применения.

2.1 Пенообразователь ПБ-Люкс используется во всех известных технологиях получения пенобетона – с использованием пеногенераторов (раздельный способ по  классической технологии), «миксерной» с различной организацией перемешивания, баротехнологии.

2.2 Обладает высокой устойчивостью пены в цементном тесте, что позволяет транспортировать готовую пенобетонную массу на значительные расстояния без разрушения.

2.3 В зависимости от плотности пенобетонных изделий расход пенообразователя составляет от 0,25 до 1,2 литра концентрата на 1 м3 пенобетона.

2.4 При использовании пенообразователя ПБ-Люкс следует минимизировать его нормативный расход для максимального уменьшения отрицательного влияния на замедление скорости твердения.

- Технология применения

3.1 Перед применением пенообразователь следует выдержать при температуре 20-35°С и тщательно перемешать до полной однородности.

  - В зависимости от применяемого оборудования (пеногенератора) при раздельном способе получения пенобетона как правило используют рабочие растворы пенообразователя ПБ-Люкс в воде с объемной концентрацией продукта 2,0-4,5%. Оптимальная температура рабочего раствора, обеспечивающая оптимальное соотношение кратности и устойчивости пены, составляет 17-22°С. В реальных условиях температура рабочего раствора пенообразователя ПБ-Люкс в зависимости от применяемой технологии варьируется в пределах (10-35)ºС.  Рекомендуемая кратность пены рабочего раствора, обеспечивающая наилучшие технологические условия производства (экономию пенообразователя и минимизацию отрицательного влияния на скорость твердения), составляет 20-35.

  - При использовании пенообразователя следует избегать любого контакта его или его растворов с нефтепродуктами и маслами, приводящими к необратимой потере пенообразующих свойств продукта даже в следовых количествах.

  - При использовании жесткой воды (концентрация солей жесткости ³3 мг-экв/л) перед приготовлением рабочего раствора следует умягчить воду, добавляя ~56 г кальцинированной соды (Na2CO3) на 1 м3 воды для снижения жесткости на каждый 1 мг-экв/л. Например: жесткость воды 13 мг-экв/л. Для снижения жесткости 1 м3 воды до 2 мг-экв/л требуется добавить                  (13-2)´56=616 г (0,616 кг) кальцинированной соды на 1000 литров жесткой воды и перемешать до полного растворения соды. Полученную умягченную воду используют для приготовления рабочих растворов пенообразователя ПБ-Люкс.

  - Готовый рабочий раствор пенообразователя рекомендуется хранить в пластиковых или нержавеющих емкостях и использовать полностью в течение одной рабочей смены.

  - Условия применения пенообразователя ПБ-Люкс в «миксерных» технологиях  в значительной степени зависят от способа перемешивания и типа перемешивающего устройства и не могут быть унифицированы. В этом случае следует руководствоваться расходом пенообразователя на  1 м3 готового пенобетона. Рекомендуется использовать не более 1,5 кг пенообразователя на 1 м3 пенобетона.

  - Способ использования пенообразователя ПБ-Люкс в  баротехнологии излагается поставщиками в технологическом регламенте, распространяемом вместе с оборудованием, где даются подробные рекомендации по применению конкретных пенообразователей.

4. Транспортировка и хранение

4.1 Пенообразователь поставляется в 200 л стальных или пластмассовых бочках или пластиковых емкостях в металлической обрешетке вместимостью 1000 литров.

4.2 Транспортируется всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта при условии предохранения продукта от прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

4.2 Пенообразователь ПБ-Люкс хранят в крытых складских помещениях в таре поставщика, исключая воздействие прямых солнечных лучей, попадание посторонних веществ и атмосферных осадков. Температура хранения не должна превышать +45°С. В случае замерзания продукта при транспортировке или хранении следует разогреть его до температуры 20-35°С (без использования острого пара и открытого огня) и перемешать до однородности.

4.3 При транспортировке и хранении следует соблюдать герметичность упаковки.

- Техника безопасности

5.1 По степени воздействия на организм человека пенообразователь ПБ-Люкс относится к малоопасным веществам и соответствует IV классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Продукт не токсичен, при температуре хранения и применения не образует токсичных соединений, опасных для человека. Пенообразователь не обладает общетоксическим действием, способностью к кумуляции и раздражающим действием на верхние дыхательные пути.

5.2 Пенообразователь  ПБ-Люкс и его рабочие растворы пожаро- и взрывобезопасны.

5.3 Работы с пенообразователем ПБ-Люкс необходимо выполнять в спецодежде, спецобуви и пользоваться средствами индивидуальной защиты (очки). Производственные помещения, в которых проводятся работы с пенообразователем ПБ-Люкс должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

5.4 При попадании пенообразователя в глаза необходимо немедленно промыть их проточной водой и обратиться к врачу.